农业实训楼外墙维修要求及说明

一、项目概况

农业实训楼位于植物工程系园林实训基地（老体育馆）南侧，机电实训楼北侧。本次项目主要是拆除部分空鼓的外墙瓷砖、砂浆层、保温层并进行修复以及修复已铲除的外墙。

二、维修范围

主要包括拆除部分空鼓的外墙瓷砖、砂浆层、保温层并进行修复以及修复已铲除的外墙。已铲除的外墙面面积约90㎡，空鼓部分面积铲除40㎡，全部工程量为130㎡。

三、维修要求

修复后的墙体外观与现有墙体外观一致，表面与原有外墙表面齐平，颜色一致，无明显色差。

四、做法及施工工序要求

1.清理干净保温层、粉化物；

2.界面剂拉毛处理；

3.5mm防水砂浆找平；

4.涂抹4cm保温砂浆（分两次涂抹）；

5.第一遍抗裂砂浆（厚8-10mm）找平；

6.铺贴抗裂网格布；

7.第二遍抗裂砂浆（厚8-10mm）找平；

8.刷涂增色漆底漆；

9.刷涂增色漆面漆；

10.刷涂罩面漆。

五、工期

签订合同（协议）后20个日历天完成。

六、付款方式

项目结束后，学校组织相关部门进行验收，验收合格后付合同价的50％，验收合格满1年后付至总价的97％，验收合格满3年付清剩余款项。

七、质保期

质保期自验收合格起3年。

八、现场勘查

现场勘查时间2023年8月8日、8月11日。

联系人：周全；联系电话：18360911612。

九、注意事项

- 施工过程中需对成品进行保护，如有损坏由施工方无偿修复；

- 施工单位需制定详细的安全施工方案，涉及登高作业的需符合国家相关规范和要求，严禁采用吊绳施工；

- 及时清运建筑垃圾，施工结束后需对施工范围进行必要的保洁。

本说明解释权为淮安生物工程高等职业学校。

2023年8月6日